**Voce di capitolato Xilite Comfort**

Pannelli **Xilite Comfort** ........(**A2GR2 / A2GR3)**, in calcestruzzo organico mineralizzato con solo legante magnesiaco, utilizzati per la correzione termica estiva ed acustica di strutture leggere, per la correzione di ponti termici/acustici e per acustica di interni, con dichiarazione di prestazione DOP (Marcatura CE) conforme a UNI EN 13168, materiale naturale a basso impatto ambientale esente da emissioni nocive ad elevate prestazioni meccaniche (resistenza a compressione/trazione **...............(1000kPa / 2000kPa)**, resistente agli agenti biologici ed elevata durabilità, spessore **.......(3 / 4 / 5 / 6 cm)**, larghezza **.......(60cm o X)**, lunghezza **.......(120cm o Y)**.

Misure Massime X e Y: 120cm.

Prezzo fornitura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2 (vedi pagina seguente)