**Voce di capitolato XILITE® BLOCK (A2GR3)**

Blocchi Xilite® Block A2GR3 in calcestruzzo organico mineralizzato con solo legante magnesiaco, utilizzati per la correzione termica ed acustica delle murature di tamponamento e dei fori finestra e per bloccare la risalita capillare, con dichiarazione di prestazione DOP (Marcatura CE) conforme a UNI EN 13168, materiale naturale a basso impatto ambientale esente da emissioni nocive ad elevate prestazioni meccaniche (resistenza a compressione/trazione 2000kPa), resistente agli agenti atmosferici e biologici, spessore **.......(10 / 15 cm)**, larghezza **.......(10 / 15 / 20 / 25 / 30 cm)**, lunghezza **50cm.**

**Voce di capitolato XILITE® BLOCK PORTANTE (B2GR5)**

Blocchi strutturali Xilite® Block Portante B2GR5 in calcestruzzo organico mineralizzato con solo legante magnesiaco, utilizzati per il taglio termico e per bloccare la risalita capillare nelle murature portanti, con dichiarazione di prestazione DOP (Marcatura CE) conforme a UNI EN 771-3, materiale naturale a basso impatto ambientale esente da emissioni nocive ad elevate prestazioni meccaniche (fbk=5MPa / fvk=3.5MPa), resistente agli agenti atmosferici e biologici, spessore **.......(10 / 15 cm)**, larghezza **.......( 20 / 25 / 30 cm)**, lunghezza **50cm.**